- NJ 327--84内燃机活塞销磁粉探伤技术条件

中 华 人 民 共 和 国 机 械 工 业 部 部 标 准

NJ 327--84

内燃机活塞销磁粉探伤技术条件

──────────────────────────────────

1总则

本标准适用于气缸直径200mm以内的往复活塞式内燃机活塞销磁粉探伤。当活塞销有特殊要求时，必须在产品图样上予以明确规定。

2探伤规范

2.1 探伤方法

活塞销的探伤采用交流电、周向、连续磁化法，即在沿活塞销纵向通交流电磁化的情况下，将磁悬液淋洒在活塞销外圆表面及两端面上，以显示外圆表面、两端面及倒角处的缺陷。必要时还应采用纵向磁化法进行检查。

2.2 探伤电流

探伤电流应为活塞销外圆直径（以mm为单位）的10--15倍。不同外圆直径的活塞销，其探伤电流见表1《探伤电流强度表》。

2.3 其余均按“NJ320--84”《内燃机零部件磁粉探伤方法》的规定。

3技术要求

3.1 活塞销外圆表面，两端面及倒角处不得有任何裂纹存在。

3.2 活塞销外圆表面的发纹按如下规定:

3.2.1 发纹的最大长度不得超过20mm。

3.2.2 同一母线上的发纹总长度不得超过活塞长度的1/4。若两条发纹在同一母线上，其间距小于2mm时，连间距在内按一条发纹计算。

3.2.3 同一活塞销上发纹总长度不得超过活塞长度的40%。

3.2.4 同一横截面上两条发纹在圆周上的距离应不小于10mm。

3.2.5 发纹长度小于2mm时不计数。

3.2.6 不允许有横向发纹。当发纹与活塞销母线之间的夹角大于30°时，按横向发纹处理。

4缺陷的判断

4.1 缺陷的判断按“NJ320”的规定。

4.2 抹去磁痕后，发纹一般均难用肉眼发现，必要时可用5倍放大镜进行辨别。

表1

| 外圆直径mm | 电流A | 外圆直径mm | 电流A |
| --- | --- | --- | --- |
| φ10--φ15 | 155 | ＞φ15--φ20 | 220 |
| ＞φ20--φ25 | 280 | ＞φ25--φ30 | 345 |
| ＞φ30--φ35 | 410 | ＞φ35--φ40 | 470 |
| ＞φ40--φ45 | 530 | ＞φ45--φ50 | 595 |
| ＞φ50--φ55 | 690 | ＞φ55--φ60 | 815 |

────────────

附加说明:

本标准由机械工业部上海内燃机研究所提出并归口。

本标准由上海第一汽车附件厂负责起草。

中华人民共和国机械工业部1984-09-12发布     1985-05-01实施