- ZB J04 004-87 射线照相探伤方法

中华人民共和国专业标准

射线照相探伤方法             ZBJ04 004-87

————————————————————————————————————

本标准提出了射线照相检验中应遵守的基本操作方法，适用于金属材料的Ｘ射线和γ射线探伤。

1  防护

1.1  X射线和γ射线对人体健康有不良影响，应尽量避免射线的直接照射和散射线的影响。

1.2  应根据GB 4792—84《放射卫生防护基本标准》第2章对射线照相探伤人员进行剂量监督。

1.3  从事射线照相的探伤人员应备有剂量仪或其他剂量测试设备，以测定工作环境中的射线照射量和个人所受到的累积剂量。在γ射线探伤操作中，每次都应测定工作场所和γ射线源容器附近的射线照射量，以便了解射线源位置，避免受到意外的照射。

1.4  在探伤现场进行射线照相检验时应设置安全线。在安全线上应有明显标志，夜间应设置红灯。在非探伤人员易于到达安全线的通道上的应设置警告牌，说明射线照相正在进行，非探伤人员请勿进入安全线，并写明在安全线上的射线照射量。

1.5  根据GB 4792第3章的规定，非探伤人员每年允许接受的最大剂量当量为5毫希沃特（mSv）[即0.5雷姆（rem ）]。据此，可计算出非探伤人员在安全线附近工作或停留的时间。例如：安全线上的射线照射量如每小时为0.65c/kg，则非探伤人员在此处停留的时间累计每年不得超过20h。