- GB/T 5618-85线型像质计

中华人民共和国国家标准

GB/T 5618-85

线型像质计

本标准规定了线型像质计（以下简称像质计）的制造技术要求、标志及有关应用方法。该像质计用于衡量金属材料X或γ射线照相的影像质量。当本标准规定的像质计不能满足使用要求时，可另行设计相应的特殊像质计。

本标准参照采用国际标准ISO1027-1983《无损检测用射线影像质量指示计的规则与标志》。

1技术要求

1.1 像质计由不同直径的金属线组成，线的直径按R’10、R’20两类化整值系列选取，线直径及其允许偏差和线编号列表于1。

表1   线直径及其允许偏差和线编号

| R’10系列 |  |  | R’20系列 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线 直 径 |  | 线编号 | 线 直 径 |  | 线编号 |
| 直径mm | 允许偏差mm |  | 直径mm | 允许偏差mm |  |
| 3.20 |  | 1 | 6.30 |  | (1) |
| 2.50 | ±0.03 | 2 | 5.60 | ±0.04 | (2) |
| 2.00 |  | 3 | 5.00 |  | (3) |
| 1.60 |  | 4 | 4.50 |  | (4) |
| 1.25 |  | 5 | 4.00 |  | (5) |
| 1.00 | ±0.02 | 6 | 3.60 |  | (6) |
| 0.80 |  | 7 | 3.20 |  | (7) |
| 0.63 |  | 8 | 2.80 | ±0.03 | (8) |
| 0.50 |  | 9 | 2.50 |  | (9) |
| 0.40 |  | 10 | 2.20 |  | (10) |
| 0.32 | ±0.01 | 11 | 2.00 |  | (11) |
| 0.25 |  | 12 | 1.80 |  | (12) |
| 0.20 |  | 13 | 1.60 |  | (13) |
| 0.16 |  | 14 | 1.40 | ±0.02 | (14) |
| 0.125 | ±0.05 | 15 | 1.25 |  | (15) |
| 0.100 |  | 16 | 1.10 |  | (16) |

1.2 以7根编号相连续的金属线为一组共分两类六组。即R’10系列1~7；6~12；10~16三组，R’20系列(1)～(7)；(6)～(12)；(10)～(16)三组见表2。

表2  像质计组别

| 组 别 | R’10系列 |  |  | R’20系列 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/7 | 6/12 | 10/16 | (1)/(7) | (6)/(12) | (10)/(16) |
| 线直径mm | 3.20 2.50 2.00 1.60 1.25 1.00 0.80 | 1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.32 0.25 | 0.40 0.32 0.25 0.20 0.16 0.125 0.100 | 6.30 5.60 5.00 4.50 4.00 3.60 3.20 | 3.60 3.20 2.80 2.50 2.20 2.00 1.80 | 2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 1.25 1.10 |

1.3 金属线应相互平行排列,其长度分别不小于5mm和50mm。

1.4 金属线轴线间的间距不得小于较粗线直径的3倍，但最小应为5mm。

1.5 每个像质计中所有金属线应由相同材料构成，并固定在由弱吸收材料（以不影响影像质量为原则）制成的包壳中。

1.6 像质计上的标志应清晰完整，并能在射线照相底片上清晰显示。

2标志及代号

2.1 像质计应具有下列标志：

像质计标准编号－－GB5816-85

线材代号－－FE；CU；AL等

最粗线与最细线的编号－－R’10系列 1、7；6、12；10、16

R’20系列 (1)、(7)；(6)、(12)；(10)、(16)

（最粗线的编号在最粗线的一侧，最细线的编号在最细线的一侧）

2.2 像质计代号示例

表示由碳素钢编号为10~16不同直径线材组成的线型像质计；

像质计FE10/16GB5618

像质计示例图如下：

3像质计的适用材料范围及影像质量表示方法

3.1 像质计的适用材料范围见表3。

表3   不同线材像质计适用的材料范围

| 像质计线材代号 | FE | CU | AL |
| --- | --- | --- | --- |
| 线的材料 | 碳素钢 | 铜 | 铝 |
| 适用材料范围 | 黑色金属 | 铜、锌、锡及锡合金 | 铝及铝合金 |

3.2 采用本标准规定的像质计，可以得到射线照相的灵敏度K：

K=[d/T]×100

式中：K－－以百分数表示的射线照相灵敏度，%；

T－－被检工件的穿透厚度，mm；

d－－射线照相底片上可以辩认到的最细线的直径，mm。

利用像质计得到的K仅用以衡量射线照相影像的质量，而不能直接表示可以发现自然缺陷的实际尺寸。

附  录  A

线型像质计可表示灵敏度范围

（参考件）

灵敏度%

| 穿透厚度 | 像 质 计 组 别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | 10/16 | 6/12 | 1/7 | (10)/(16) | (6)/(12) | (1)/(7) |
| 20 | 0.5~2 | 1.25~5 |  |  |  |  |
| 50 | 0.2~0.8 | 0.5~2 | 1.6~6.4 |  |  |  |
| 100 |  | 0.25~1 | 0.8~3.2 | 1.1~2.2 |  |  |
| 150 |  | 0.17~0.67 | 0.53~2.1 | 0.73~1.47 | 1.2~2.4 |  |
| 200 |  |  | 0.4~1.6 | 0.55~1.1 | 0.9~1.8 | 1.6~3.2 |
| 250 |  |  | 0.32~1.28 | 0.44~0.88 | 0.72~1.44 | 1.28~2.52 |
| 300 |  |  |  | 0.37~0.73 | 0.6~1.2 | 1.07~2.1 |
| 350 |  |  |  | 0.31~0.63 | 0.51~1.03 | 0.91~1.8 |
| 400 |  |  |  |  | 0.45~0.9 | 0.8~1.58 |

附加说明：

本标准由中华人民共和国机械工业部提出，由哈尔滨焊接研究所归口。

本标准由上海探伤机厂负责起草。

本标准主要起草人秦醒华。

国家标准局1985-11-25发布。

1986-08-01实施。